Техническое задание на поставку гелия газообразного 99,9999% (Не 6.0)

* Транспортировочная емкость: 40 – 50 литровый баллон.
* Вентиль – DIN 9 (Латунь)
* Качество Не 6.0 должно соответствовать следующим требованиям:

**Гелий 6.0**

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмная доля гелия, % не менее \* | 99,9999 |
| Объёмная доля неона, % не более | 0,000015 |
| Объёмная доля кислорода + аргона, % не более | 0,000015 |
| Объёмная доля азота, % не более | 0,000045 |
| Объёмная доля водорода, % не более | 0,000005 |
| Объёмная доля CO2 + CO, % не более | 0,00001 |
| Объёмная доля метана, % не более | 0,00001 |
| Объёмная доля водяных паров, % не более | 0,0002 |

\* Объёмная доля гелия дана в пересчёте на сухое вещество